МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ  Хранение и установка (монтаж).
Древесина - природный материал, который подвержен влиянию окружающей среды.

Приобретая клееный щит для изготовления мебели, лестниц и прочих деревянных изделий можно столкнуться с рядом проблем, если не соблюдать элементарные условия при хранении и установке (монтаже).
1. Общие рекомендации:

-не распаковывать и не укладывать для хранения щитовую продукцию на пол без использования прокладок;

-клееный щит не подвергать чрезмерным механическим нагрузкам, а также чрезмерным колебаниям влажности и температуры;

-не складировать мебельный щит вблизи систем отопления, не хранить его на ребре и стоя.
2. Для хранения и монтажа изделий из массива древесины твердолиственных пород на период до монтажа и на весь период эксплуатации должно быть помещение с влажностью воздуха не менее 45 % и не более 65%, скоростью движения воздуха от 0,2 до 0,5 м/с, в зимний период температура в помещении должна быть в пределах от +8 до +30 градусов Цельсия.
3. Хранить мебельный щит необходимо в сухом вентилируемом помещении, штабелируя его в горизонтальном положении на трех и более поперечных прокладках.
4. В помещении, где будет проводится монтаж, должен быть закончен весь комплекс работ по чистовой отделке стен, пола, потолков.
5. Объект, в котором будет проводится монтаж, должен пройти период усадки и отопления помещения не менее одного зимнего периода, для приведения температурно-влажностного режима в норму.
6. После вскрытия упаковки мебельного щита необходимо соблюдать условия его хранения и покрыть по крайней мере торцы лаком, воском или маслом, так как в зависимости от влажности воздуха мебельный щит способен отдавать или набирать влагу через торцы изделия. Можно наблюдать тот факт, что в середине щита влажность составляет 10% ( т.е. нормальная), а на краях- 5-6%, что непременно создает проблемы в виде коробления (деформации) или растрескивания.
7. Не допустима обработка изделий из массива древесины на строящихся объектах с повышенной влажностью и не стабильной температурой.
[image: image1.jpg]MedeibHbIL Wum.

brus-ok



8. Покраска изделия производится со всех (видимых и не видимых) сторон. Особое внимание необходимо уделить торцевым частям, требующим дополнительной отделки. 
9. В зоне лестничных пролетов не должно быть прямого контакта лестничных маршей с отопительными и обогревательными приборами. 
